ICS  83.180

G 39

T/ZZB XXXX—XXXX

冷链用热敏膜压敏胶标签

Heat-sensitive film pressure-sensitive Adhesive Label  for Cold chain

（草案）

2020- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本要求	1

4　技术要求	2

5　试验方法	3

6　检验规则	5

7　标志、包装、运输和贮存	6

8　质量承诺	6

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本标准由XXXXXXXXX牵头组织制定。

本标准主要起草单位： 浙江冠豪新材料有限公司

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人：XXXXXXXX。

本标准评审专家组长：XXX

本标准首次发布。

本标准由XXXXXXXXX负责解释。

- 冷链用热敏膜压敏胶标签

- 1  范围

- 本标准规定了用于冷链的热敏膜压敏胶标签的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输、质量承诺。

本标准适用于以薄膜为基材、一面均匀涂有压敏胶的、用于冷链的热敏膜压敏胶标签。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T450-2008 纸和纸板试样的采取

GB/T451.1-2002 纸和纸板尺寸、偏斜度的测定法

GB/T451.2-2002 纸和纸板定量的测定法

GB/T451.3-2002 纸和纸板厚度的测定法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4851    压敏胶粘带持粘性试验方法

GB/T 4852    压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)

GB/T 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

GB/T 7125    压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法

GB/T 7706    凸版装潢印刷品

HG/T 2406-2014 通用型压敏胶标签

GB/T 28210-2011 热敏纸

2002/72/EC 关于与食品接触塑料材料和制品的指令

- 基本要求

- 3.1设计研发

    - 应具备设计研发适用各种使用环境的压敏胶产品的能力。

3.1.2  应具有提升产品性能、改善使用性能的设计能力。

- 3.2原料要求

- 3.2.1 面材：定量和厚度应采用符合本标准或客户质量要求。防水性能≥70%；防油性能≥80%。

- 3.2.2 底材：定量和厚度应采用符合本标准或客户质量要求。

- 3.3生产工艺和设备

- 3.3.1 应配备冷链用热敏膜压敏胶标签生产的设备与能力。

- 3.3.2 应配备涂布机、淋膜机、分切机等生产设备。

- 3.4检验检测

- 应配备剥离力测试仪、X射线光谱仪等仪器，具备对产品使用性能等关键技术指标的检测能力。

- 4  技术要求

- 4.1外观质量

- 4.1.1 冷链用热敏膜压敏胶标签材料表面应平整光滑、洁净，不应有褶子、皱纹、孔洞、明显条痕、裂口、斑点等外观疵点；

- 4.1.2每批次不应有明显色调差别；

- 4.1.3切边应齐整，卷筒端面应平整光洁；

- 4.1.4胶层均匀，无漏胶、溢胶、薄胶、厚胶等现象。

- 4.2外观质量

宽度允许偏差为±1.0mm，长度允许偏差为0m~1.5m。

- 4.3物理性能

物理性能应满足表1要求：

表1 物理性能要求

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热敏膜 | 抗张强度（纵向）/(kN/m) ≥ | ≤ 80.0 g/m2 | 4.0 |
|  | 撕裂度（横向）/mN ≥ | ≤ 80.0 g/m2 | 220 |
|  | 亮(白)度/% ≥ |  | 80 |
|  | 平滑度/s ≥ |  | 1000 |
|  | 静态发色性能 | 700C发色 光密度值 ≤ | 0.25 |
|  |  | 饱和发色 光密度值 ≥ | 1.1 |
|  | 耐用性能 | 耐湿性能 ≥ | 1.1 |
|  |  | 耐光性能 ≥ | 1.1 |
|  |  | 耐寒性能 ≥ | 1.1 |
|  | 防护功能 | 防水性能/% ≥ | 90 |
|  |  | 防油性能/% ≥ | 90 |
|  |  | 防乙醇性能/% ≥ | 60 |
|  |  | 耐增塑剂保留率/% ≥ | 90 |
|  | 耐摩擦性能 | 干擦/次 ≥ | 25 |
|  |  | 湿擦/次 ≥ | 18 |
| 压敏胶标签 | 常温 | 1800剥离强度N/25mm ≥ | 10 |
|  |  | 持粘性h ≥ | 45 |
|  |  | 初粘性（环形法）N/25mm ≥ | 10 |
|  |  | 高速离型力N/25mm ≥ | 35 |
|  | 低温性能 （-250） | 1800剥离强度N/25mm ≥ | 35 |
|  |  | 持粘性h ≥ | 50 |

- 4.4 安全性

有害物质限量应满足表2要求：

表2 安生性能

| 项目 |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 双酚A含量 % |  | 不得检出 |
| 重金属 | 铅 mg/kg ≤ | 不得检出 |
|  | 汞mg/kg≤ | 不得检出 |
|  | 镉mg/kg≤ | 不得检出 |
|  | 六价铬mg/kg≤ | 不得检出 |
| 有害物质限量 | 多溴联苯 mg/kg ≤ | 不得检出 |
|  | 多溴二苯醚 mg/kg≤ | 不得检出 |
|  | 邻苯 mg/kg ≤不得检出 |  |
|  | 卤素-氟、氯、溴、碘mg/kg ≤ | 不得检出 |

- 5  试验方法

- 5.1外观

- 在自然光下，距离样品20cm～50cm范围内目测观察。

- 5.2尺寸偏差

尺寸偏差检验按GB/T 451.1规定的方法进行。

- 5.3 物理性能

- 5.3.1 抗张强度按GB/T 12914测定。

5.3.2 撕裂度按GB/T 462测定。

- 5.3.3 静态发色性能按GB/T 28210-2011测定。

- 5.3.4 动态发色性能按GB/T 28210-2011测定。

- 5.3.5 耐湿性能按GB/T 28210-2011测定。

5.3.6 耐寒性能按附录方法A测定。

- 5.3.7 防水性能按附录方法B测定。

- 5.3.8 防油性能按附录方法B测定。

- 5.3.9 防乙醇性能按附录方法B测定。

- 5.3.10 耐摩擦性能

- 按GB/T 7706-2008规定的方法进行。

- 5.3.11 180°剥离强度（常温及低温）

- 按GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度测定。

- 5.3.12持粘性

按GB/T 4851-1998规定的方法进行。

- 5.3.13 初粘性

按HG/T 2406-2014 规定的方法进行。

- 5.3.14 高速离型力

按HG/T 4139规定的方法进行。

- 5.4 安全性能

- 5.4.1双酚A含量

按GB 13116-91规定的方法进行。

- 5.4.2 重金属含量

- 铅、镉：按IEC62321-5:2013 用ICP-OES测定。

- 汞：按IEC62321-4:2013用ICP-OES测定。

- 六价铬：按IEC62321-7-2:2008 用紫外-可见分光光度计比色法测定。

- 5.4.3多溴联苯、多溴二苯醚的含量

- 按IEC62321-6:2015  用GC-MS测定。

- 5.4.4邻苯二甲酸盐的含量

- 按IEC62321-8：2017用GC-MS测定。

- 5.4.5卤素的含量

- 按EN 14582：2016方法测定。

- 6 检验规则

- 6.1 检验规则

- 检验分为出厂检验和型式检验。

- 6.2 出厂检验

出厂检验项目为4.1-4.3，产品须按本标准检验合格，签发产品合格证，方可出厂。

- 6.3 型式检验

型式检验项目为要求中的全部项目。产品有下列情况之一时应进行型式检验：

1)新产品试制定型时；

2)产品停产半年以上，恢复生产时；

3)正常生产时，每年进行一次；

4)产品生产材料、工艺有重大变化时；

5)国家质量监督部门要求检验时。

- 6.4 抽样方案

出厂检验抽样规则按GB/T 450规定的方法进行。

- 6.5 判定规则

当各项指标均符合技术要求中的相应规定时，该批产品为合格品。如有一项性能不符合相应规定，允许加倍取样对该项目进行复检，仍不符合相应规定时，该批次产品为不合格。

- 7标志、包装、运输及贮存

- 7.1标志

- 产品应有产品名称、规格、数量、生产日期和生产企业的标志。

- 7.2包装

产品应用有一定强度与刚度的纸箱包装平张材料。

- 7.3运输、贮存

- 7.3.1在运输和装卸过程中，不应与有毒有害或有异味的物品混放。

- 7.3.2在运输过程中轻装轻卸，避免剧烈振动、挤压和日晒雨淋。

- 7.3.3成品应贮存在干燥、通风、清洁、卫生的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混贮，码堆不超过三层，避免阳光直射和靠近热源，贮存温度为10-30℃，相对湿度45-65%。

- 7.3.4 在符合本标准运输和贮存的条件下，自生产之日起，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格后仍可使用。

- 8 质量承诺

8.1 公司对产品品质负有完全责任、自发货之日起1个月内或在使用过程中发现产品有质量问题 ，或制作过程有瑕疵，制造商应无偿为用户调换、退货处理。

8.2 制造商应定期与客户联系，了解产品质量等，做好售后服务工作。