附件三：木垫板验收标准

为了避免木板制作标准由于受页数限制,表述不细致原因,现重申各供方必须按招投标时的技术要求制作送货，具体要求如下：

一、所有的木板外围尺寸（长、宽、厚）误差不得超过+5/-0mm，组件（面板、上条、脚块、下条、封边板）的尺寸（长、宽、厚）误差不得超过+5/-0mm。具体尺寸见《木垫板制作标准》

二、所有的板或附件木条、梁柱必须方正，板和板间接触必须为全面积接触，同时要求去除树皮。

三、面板、木条、梁柱材质要求不能有虫蛀、白蚁、腐朽等，木材必须风干，不能有水渍及霉点。

四、铁钉：

①面板与梁柱连接铁钉要求直径+φ2.4mm/长度+63.5mm的螺纹钉，4个板角梁柱不少于3枚，其余梁柱位置不少于2枚，钉与钉之间距离大于20mm（附钉样）；

②板条与梁柱连接铁钉要求直径+φ2.1mm/长度+57mm的螺纹钉，每个连接点钉2枚（附钉样）；

③全胶合板的板脚连接铁钉要求真径+φ2.5mm/长度+80mm的螺纹钉，要求上下各钉1枚，钉与钉之间距离大于20mm；

五、所有胶合板不能出现脱胶、变形，板面要平整，板边缘不能带刺等。

六、如有图纸则按图纸要求，不明之处与现有实物为准。

七、为便于辨别，每块垫板或盖板必须盖上送货单位的特制章，否则不收货。